Ebener Elastomer-Bodenbelag aus umweltverträglichem Kautschuk nach EN 1817, mehrschichtig nach Dual-D-Technologie gefertigt, zum maximalen Einsatz von internen Recyclaten und Minimierung von Produktemissionen, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, frei von kanzerogenen N-Nitrosaminen, Halogen- und PVC-frei.

Folgende ökologischen Aspekte sind zu erfüllen:

- GREENGUARD Gold Zertifizierung oder gleichwertig

- Blauer Engel Umweltlabel nach RAL-ZU 120 oder gleichwertig

- Cradle-2-Cradle Silber-Zertifizierung oder gleichwertig

- Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung durch Eurofins oder gleichwertig

- Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig

- Materialanforderung der QNG- und DGNB-Zertifizierung oder gleichwertig

-Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 mit Co² Ausstoß im Produktionsprozess (A1-A3, gemäß EPD) in Höhe von max. 4,65 kg Co² eq. oder gleichwertig

- Recycelte Anteile gesamt: ca.35% oder gleichwertig

Dual-D gefertigter Bodenbelag mit glatter, matter Oberfläche, in kräftigem Uni-Farbton, in richtungsfreier Dessinierung, ersteinpflegefrei und besonders pflegeleicht durch werkseitige Oberflächenvergütung PRO2. Die Oberflächenvergütung ist dauerhaft und beständig gegenüber alkalischen Grundreinigern (bis pH-Wert 12), hohe Chemikalien- und Desinfektionsmittelbständigkeit (Eignung für medizinische Bereiche).

Bahnen oder Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 5000 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 3,0 mm

Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341: 10 lfm. x 1,90 m Breite

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342:  610 x 610 mm

Gemittelte Prüfwerte aus der laufenden Produktion:

Härte ISO 7619: 88 shore A

Resteindruck EN ISO 24343-1: 0,04 mm

Abriebfestigkeit ISO 4649 Verf. A-5N: 150 mm3

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ± 0,30 %

Biegsamkeit EN ISO 24344 Verf. A (Ø 20 mm): geeignet

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02: Stufen Blaumaßstab ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Einwirkung glimmender Tabakwaren EN1399: Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4 / Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Toxizität der Brandgase DIN 53436 bei 350 0C: nicht toxisch

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: bis zu ≤ 10 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: 0,02 m2 K/W

Elektrischer Durchgangswiderstand EN 1081 Verf. A: > 1010 Ohm

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien

(in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton

nach NCS-Farbcode oder RAL …………

Bodenbelag ARTIGO MULTOFLOOR ND / UNI oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Boden ist unverfugt zu verlegen. Thermisches Verfugen der Belagsnähte ist im Objekt und/oder aufgrund besonderer hygienischer Anforderungen mit Thermoschnur in gesonderter Position auszuschreiben.