Ebener Elastomer-Bodenbelag aus umweltverträglichem Kautschuk nach EN 1817, frei von kanzerogenen N-Nitrosaminen, Halogen- und PVC-frei, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit generischer ERFMI / IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD) entsprechend EN1817, begutachtet nach ISO 14025 und EN 15804 für die ökologische Gebäudebewertung. GREENGUARD Gold Zertifizierung, Blauer Engel Umweltlabel nach RAL-UZ 120. Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung durch Eurofins und

Cradle-2-Cradle Silber-Zertifizierung.

Homogener Bodenbelag mit glatter, matter Oberfläche, in dezenten Farben mit linearer Marmorierung, ersteinpflegefrei und besonders pflegeleicht durch werkseitige Oberflächenvergütung PRO. Die Oberflächenvergütung ist dauerhaft und beständig gegenüber alkalischen Grundreinigern (bis pH-Wert 12), Bahnen oder Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 4900 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 3,0 mm

Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341: 10 lfm. x 1,90 m Breite

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342:  610 x 610 mm

Gemittelte Prüfwerte aus der laufenden Produktion:

Härte ISO 7619: 88 shore A

Resteindruck EN ISO 24343-1: 0,04 mm

Abriebfestigkeit ISO 4649 Verf. A-5N: 145 mm3

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ± 0,30 %

Biegsamkeit EN ISO 24344 Verf. A (Ø 20 mm): geeignet

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02: Stufen Blaumaßstab ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Einwirkung glimmender Tabakwaren EN1399: Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4 / Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet

Brandverhalten EN 13501-1: Cfl-s1

Toxizität der Brandgase DIN 53436 bei 350 0C: nicht toxisch

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: bis zu ≤ 10 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: 0,02 m2 K/W

Elektrischer Durchgangswiderstand EN 1081 Verf. A: > 1010 Ohm

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien

(in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Bodenbelag ARTIGO NATURA oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Boden ist unverfugt zu verlegen. Thermisches Verfugen der Belagsnähte ist im Objekt und/oder aufgrund besonderer hygienischer Anforderungen mit Thermoschnur in gesonderter Position auszuschreiben.