Ebener Elastomer-Bodenbelag aus umweltverträglichem Kautschuk nach EN 12199, frei von kanzerogenen N-Nitrosaminen, Halogen- und PVC-frei, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit produktspezifischer UL Environment / IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach ISO 14025 und EN 15804 für die ökologische Gebäudebewertung. GREENGUARD Gold Zertifizierung, Blauer Engel Umweltlabel nach RAL-UZ 120. Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung durch Eurofins und Cradle-2-Cradle Silber-Zertifizierung.

Homogener Bodenbelag mit Hammerschlagoberfläche, mit farbigem Granulatdesign, in richtungsfreier Dessinierung, dichte und geschlossenporige Oberfläche durch Nachvernetzung ohne Beschichtung, Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 5500 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 3,5 mm

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342: 1000 x 1000 mm

Gemittelte Prüfwerte aus der laufenden Produktion:

Härte ISO 7619: 90 shore A

Resteindruck EN ISO 24343-1: 0,06 mm

Abriebfestigkeit ISO 4649 Verf. A-5N: 140 mm3

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ± 0,30 %

Biegsamkeit EN ISO 24344 Verf. A (Ø 20 mm): geeignet

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02: Stufen Blaumaßstab ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Einwirkung glimmender Tabakwaren EN1399: Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4 / Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Toxizität der Brandgase DIN 53436 bei 350 0C: nicht toxisch

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: bis zu ≤ 12 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: 0,022 m2 K/W

Elektrischer Durchgangswiderstand EN 1081 Verf. A: > 1010 Ohm

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien

(in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….……

Bodenbelag ARTIGO ZEUS oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Der Boden ist unverfugt zu verlegen.