Textiler Bodenbelag als selbstliegende Teppichfliesen, 1/10“ getuftet, Polmaterial aus 100 % ECONYL® Solution-Dyed PA nach ISO 2424, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD, Französisches Affset A+ Siegel zur Kennzeichnung als sehr emissionsarmes Produkt.

Oberseite getuftet, Schlingenqualität. Ton-in-Ton meliert. Fliesen zur losen Verlegung, Fixierung mittels Tackifier.

Flächengewicht ISO 8543: 4300 g/m2

Klassifizierung EN 1307: Klasse 33 extreme

Komfortklasse EN 1307: LC2

Gesamtdicke ISO 1765: 4,6 mm

Lieferform Fliesen nach EN 1307: 500 x 500 mm

Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2 %

Polgewicht ISO 8543: 720 g/m2

Polschichtdicke ISO 1766: 2,6 mm

Noppenanzahl ISO 1763: 237.000 / m2

Träger: Non-woven

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02: Stufe ≥ 5

Farbechtheit gegen Reibung EN ISO 105 X12: ≥ 4

Farbechtheit gegen Wasser EN ISO 105 E01: ≥ 4

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß ΔLW EN ISO 10140: ca. 24 dB

Schallabsorptionswert ISO 11654: αw 0,15

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302: ca. 0,07 m2 K/W

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen ISO 6356: ≤ 2 kV, antistatisch

Stuhlrolleneignung EN 985: ja, Typ H, EN 965

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Tackifierherstellers.

Teppichfliese EXPONA SIMPLAY Carpets CONCEPT Mix oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Tackifier:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²