Textiler Bodenbelag als selbstliegende Teppichfliesen, Nadelvlies aus 70 % dorix® PA, 20 % PES, 10 % PP nach ISO 2424, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD, TÜV PROFiCIERT product, Französisches Affset A+ Siegel zur Kennzeichnung als sehr emissionsarmes Produkt.

Oberseite Nadelvlies. Fliesen zur losen Verlegung, Fixierung mittels Tackifier.

Flächengewicht ISO 8543: 4280 g/m2

Klassifizierung EN 1307: Klasse 33 extreme

Komfortklasse EN 1307: LC1

Gesamtdicke ISO 1765: 6,5 mm

Lieferform Fliesen nach EN 1307: 500 x 500 mm

Dimensionsstabilität EN 986: ≤ 0,2 %

Polgewicht ISO 8543: 500 g/m2

Flächengewicht der Nutzschicht nach EN 984: 660 g/m2

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02: Stufe ≥ 5

Farbechtheit gegen Reibung EN ISO 105 X12: ≥ 4

Farbechtheit gegen Wasser EN ISO 105 E01: ≥ 4

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß ΔLW EN ISO 10140: 20 dB

Schallabsorptionswert ISO 11654: αw 0,15

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302: ca. 0,07 m2 K/W

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen ISO 6356: ≤ 2 kV, antistatisch

Elektrischer Durchgangswiderstand ISO 10965: 1,0 x 108 Ohm

Stuhlrolleneignung EN 985: ja, Typ H, EN 965

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Tackifierherstellers.

Teppichfliese EXPONA SIMPLAY Carpets POWER GT oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Tackifier:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²