[image: image1.jpg]objectflor

Your Flooring Partner



EXPONA COMMERCIAL
Produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages für Leistungsverzeichnis




Design-Bodenbelag aus Vinyl nach EN ISO 10582, heterogen, mit transparenter Nutzschicht, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD und FloorScore Zertifizierung, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit produktspezifischer IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung, der komplette Datensatz für den Bodenbelag ist, um das Planen und Bauen nachhaltiger Gebäude zu fördern, im DGNB Navigator www.dgnb-navigator.de hinterlegt. Der Bodenbelag ist mit dem BES 6001 Zertifikat ausgezeichnet, das belegt, dass bei der Beschaffung des Bodenbelages nach verantwortungsvollen, nachhaltigen und ethischen Grundsätzen gehandelt wurde, 100% recyclebar.
Authentische Oberflächenprägung und 3D-Wirkung, Holz-, Stein und Effektoptiken, gefaste Kanten vom Design abhängig, hohe Druckstabilität des Materials durch Herstellung im Hot-Press-Verfahren, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet). Fliesen oder Planken zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 4290 g/m2
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 33, 42 
Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,5 mm 
Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,55 mm
Lieferform Fliesen oder Planken nach EN ISO 24342

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ≤ 0,1 % max.
Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,05 mm (gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion)

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN 51130: R 10 / EN 13893: DS
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 8 dB

Wärmeleitfähigkeit EN 12524: 0,25 W/(m∙K)
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Bindemittelgehalt EN ISO 10582: Typ I
Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529 

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung 

Recycelter Anteil:  ≤ 40 %
Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.
Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) …………………………………. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag EXPONA COMMERCIAL oder gleichwertig:
Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff: 
Hersteller/Typ ……………………………………………………………….……… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²
PAGE  
250916

