Design-Bodenbelag aus Vinyl als Wandbelag nach EN ISO 15102, heterogen, mit transparenter Nutzschicht, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD und FloorScore Zertifizierung, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit produktspezifischer IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung, der komplette Datensatz für den Bodenbelag ist, um das Planen und Bauen nachhaltiger Gebäude zu fördern, im DGNB Navigator www.dgnb-navigator.de hinterlegt. Der Bodenbelag ist mit dem BES 6001 Zertifikat ausgezeichnet, das belegt, dass bei der Beschaffung des Bodenbelages nach verantwortungsvollen, nachhaltigen und ethischen Grundsätzen gehandelt wurde, 100% recyclebar.

Authentische Oberflächenprägung und 3D-Wirkung, Holz-, Stein und Effektoptiken, gefaste Kanten vom Design abhängig, hohe Druckstabilität des Materials durch Herstellung im Hot-Press-Verfahren, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke CleanShieldTM Oberflächenvergütung aus 100 % PUR (UV-gehärtet). Fliesen oder Planken zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 3680 g/m2

Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,4 mm

Lieferform Fliesen oder Planken nach EN ISO 24342

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ≤ 0,1 % max.

Brandverhalten EN 13501-1: D -s3 d0

Fachgerecht verlegen auf dem nach VOB DIN 18365, DIN 18534 bzw. DIN 18299 vorbereiteten Wanduntergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers vollflächig mit geeignetem und zugelassenen reaktiven MS Polymerklebstoff.

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag EXPONA DOMESTIC als Wandbelag oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………..………..… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²