Design-Kompaktbelag aus PVC nach EN ISO 10582, heterogen, mit transparenter Nutzschicht, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD und FloorScore Zertifizierung, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. Der Bodenbelag ist mit dem BES 6001 Zertifikat ausgezeichnet, das belegt, dass bei der Beschaffung des Bodenbelages nach verantwortungsvollen, nachhaltigen und ethischen Grundsätzen gehandelt wurde, 100% recyclebar, produziert mit 10% hauseigenem Recyclat.

Authentische Holz-, Stein und Effektoptiken, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet). Bahnen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 2660 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,7 mm

Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 10 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 8 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667, ISO 8302: 0,02 m2K/W

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum ISO 846 Part C: gut

Dekontaminierbarkeit ISO 8690: gut

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN ISO 10582: Bindemittelgehalt Typ I

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag EXPONA FLOW oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.