Rigid-Core Bodenbelag nach EN 16511, mehrlagig modular, SPC Träger mit Dekorschicht, transparenter Nutzschicht und IXPE Trittschalldämmschicht, mit patentiertem 5G Välinge Klicksystem an den Kopfseiten (Längsseiten 2G), produziert mit phthalatfreien Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD Zertifizierung und FloorScore Zertifizierung, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, 100 % recyclebar.

Authentische Oberflächenprägung und 3D-Wirkung, Holz- und Steinoptiken, rundum Microfase, sehr formstabil durch hohe Dichte des Materials, 100 % wasserfest, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet), Verringerung der Schallübertragung in darunter liegende Räume um 18dB. Paneele zur schwimmenden Verlegung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 8570 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 31

Gesamtdicke EN ISO 24337: 5,5 mm

Dicke IXPE Trittschalldämmung: 1,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,3 mm

Lieferform Paneele nach EN ISO 24337

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ≤ 0,1 % max.

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,10 mm

Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329 Anhang F: bestanden ≥ 1800 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 10 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 18 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667/ISO 8302: 0,035 m2 K/W

Verschleißgruppe EN 15468 Anhang A: ≥ 7000 Zyklen

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529

Dickenquellung ISO 24336: bestanden 0,0 %

Möbelfußtest EN 424: keine sichtbare Veränderung

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers.

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag EXPONA LIVING CLIC oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Passende Design Sockelleiste sowie CLIPSTAR Befestigungssystem in gesonderter Position.