Selbstliegender Design-Bodenbelag mit Interlocking-System aus Vinyl nach EN ISO 10582, heterogen, mit transparenter Nutzschicht, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD und FloorScore Zertifizierung, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union. 100% recyclebar.

Authentische Basalt-Oberflächenprägung, Multitone- und Betonoptiken, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet). Fliesen mit Interlocking-Rand zur losen Verlegung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 8000 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43 (für leichte und mittelschwere Rolllasten geeignet)

Gesamtdicke EN ISO 24346: 5,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,7 mm

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342: 580,0 x 580,0 mm

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ≤ 0,1 %

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,05 mm (gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion)

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 10 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 7 dB

Wärmeleitfähigkeit EN 12524: 0,25 W m/K.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Statische Last 250 psi (17,2 bar) ASTM F970: 0,001 Inch (0,025 mm), erfüllt die Anforderungen

Rollende Lasten 500 Zyklen 100 lbs (45,5 kg) ASTM F2753: 0,005 Inch (0,127 mm), (für leichte und mittelschwere Rolllasten geeignet)

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN ISO 10582: Bindemittelgehalt Typ I

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelagsherstellers.

Bodenbelag EXPONA PUZZLE oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²