Selbstliegender Design-Bodenbelag aus Vinyl mit integrierter IXPE Trittschalldämmung nach EN 651, heterogen, mit transparenter Nutzschicht, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD und FloorScore Zertifizierung, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union. 100% recyclebar.

Authentische Oberflächenprägung und 3D-Wirkung, Holz- und Betonnoptiken, gefaste Kanten, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet). Fliesen oder Planken zur losen Verlegung, Fixierung mittels Tackifier.

Flächengewicht EN ISO 23997: 6380 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 33, 42

Gesamtdicke EN ISO 24346: 5,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340: 0,55 mm

Dicke IXPE Trittschalldämmung: 1,0 mm

Lieferform Fliesen oder Planken nach EN ISO 24342

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ≤ 0,25 % max.

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,20 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Cfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 10 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: ≤ 19 dB

Wärmeleitfähigkeit EN 12524: 0,25 W m/K.

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667, ISO 8302: 0,0419 m2 K/W

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN 660-2: Gruppe T

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Tackifierherstellers.

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag EXPONA SIMPLAY 19dB oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Tackifier:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²