Profilierter Elastomer-Bodenbelag aus umweltverträglichem Kautschuk nach EN 12199, frei von kanzerogenen N-Nitrosaminen, Halogen- und PVC-frei, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag begutachtet nach ISO 14025 und EN 15804 für die ökologische Gebäudebewertung. Zusammenarbeit mit BREEAM, einem der

weltweit führenden und angesehensten Gebäudebewertungssysteme. GREENGUARD Gold und Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung, Blauer Engel Umweltlabel nach RAL-UZ 120 und Cradle-2-Cradle Silber-Zertifizierung.

Homogener Bodenbelag mit farbigem Granulatdesign und Hammerschlagoberfläche, als Fliesenware zur vollflächigen Verklebung.

Dichte und geschlossenporige Oberfläche durch Nachvernetzung ohne Beschichtung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 5500 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 3,5 mm

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342:  1.000 x 1.000 mm / 1 m2

Gemittelte Prüfwerte aus der laufenden Produktion:

Härte ISO 7619: 85 shore A

Resteindruck EN ISO 24343-1: 0,10 mm

Abriebfestigkeit ISO 4649 Verf. A-5N: 140 mm3

Maßbeständigkeit EN ISO 23999: ± 0,30 %

Biegsamkeit EN ISO 24344 Verf. A (Ø 20 mm): geeignet

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02:

Stufen Blaumaßstab ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 3, geeignet

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399: Verf. A (ausgedrückt) ≥ 4, geeignet, Verf. B (brennend) ≥ 3, geeignet

Weiterreißwiderstand ISO 34-1 Verf. B, Arbeitsweise A N / mm: geeignet

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Toxizität der Brandgase DIN 53436 bei 350 0C: nicht toxisch

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: bis zu ≤ 12 dB

Wärmeleitfähigkeit EN 12524: 0,17 W m/K.

Elektrischer Durchgangswiderstand EN 1081 Verf. A: > 1010 Ohm

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………

Bodenbelag SaarFloor BERNSTEIN oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Belag wird nicht verfugt.