Bodenbelag aus PVC nach EN ISO 10581, homogen, formaldehydfrei, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar, produziert mit 25% hauseigenem Recyclat.

Bodenbelag mit elektrischer Leitfähigkeit, mit glatter, matter Oberfläche, richtungsfrei, in neutralen Farben mit dunkler Chipeinstreuung, besonders pflegeleicht durch werkseitige Polyurethanvergütung. Bahnen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 3060 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm

Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 2 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667, ISO 8302: 0,01 m2 K/W

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: < 2 kV

Ableitwiederstand EN 1081: 104 – 1 x 106 Ohm

Ableitwiederstand ESD S 7.1: ≤ 109 Ohm

Ableitwiederstand IEC 61340-4-1: ≤ 109 Ohm

Ableitwiederstand IEC 61340-4-5: < 100 V

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN ISO 10581: Bindemittelgehalt Typ I

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYFLOR OHMEGA EC oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.