[image: image1.jpg]objectflor

Your Flooring Partner



POLYFLOR OHMEGA EC
Produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages für Leistungsverzeichnis

Bodenbelag aus PVC nach EN ISO 10581, homogen, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, formaldehydfrei, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Besonders emissionsarm gemäß FloorScore-Zertifizierung sowie A+-Rating-Bewertung im BRE Green Guide to Specification. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar, produziert mit 25% hauseigenem Recyclat.

Bodenbelag mit elektrischer Leitfähigkeit, mit glatter, matter Oberfläche, richtungsfrei, in neutralen Farben mit dunkler Chipeinstreuung, besonders pflegeleicht durch werkseitige Polyurethanvergütung. Bahnen zur vollflächigen Verklebung. 
Flächengewicht EN ISO 23997: 3060 g/m2
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 34, 43 
Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm 
Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm 
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02: ≥ Stufe 6
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN EN 16165 Ann. B: R 9 / EN 13893: DS
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 2 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667, ISO 8302: 0,01 m2 K/W
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV
Ableitwiederstand EN 1081: 104 – 1 x 106 Ohm
Ableitwiederstand IEC 61340-4-1: ≤ 109 Ohm
Ableitwiederstand IEC 61340-4-5: < 100 V
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN ISO 10581: Bindemittelgehalt Typ I
Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529 

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.
Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………
Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYFLOR OHMEGA EC oder gleichwertig:
Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff: 
Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²
Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.

PAGE  
260112

