[image: image1.jpg]objectflor

Your Flooring Partner



POLYFLOR PALETTONE PUR
Produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages für Leistungsverzeichnis

Bodenbelag aus PVC nach EN ISO 10581, homogen, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD- und FloorScore-Zertifizierung, sowie A+-Rating-Bewertung im BRE Green Guide to Specification. Erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar, produziert mit 25% hauseigenem Recyclat.

Bodenbelag mit glatter, dichter und besonders matter Oberfläche, in Uni-Basis-Farbton mit harmonischen Akzent-Chips und -Splittern in richtungsfreier Dessinierung, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet). Bahnen oder Fliesen zur vollflächigen Verklebung. 
Flächengewicht EN ISO 23997: 2800 g/m2
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43 
Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm 
Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342 (ausgewählte Farben)
Resteindruck EN ISO 24343-1: < 0,01 mm (gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion)
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02: ≥ Stufe 6
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN EN 16165 Ann. B: R 10 / EN 13893: DS
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 4 dB

Wärmeleitfähigkeit EN 12524: 0,25 W m/K.
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum ISO 846 Part C: nicht wachstumsfördernd
Reinraumeignung ISO 14644-1: Klasse 4

Dekontaminierbarkeit ISO 8690: sehr gut
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN ISO 10581: Bindemittelgehalt Typ I
Abrasion Resistance EN 660-2: Group T
Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529 

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Emissionsverhalten: ≤ 10 µg/m3 TVOC nach 28 Tagen
Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.
Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………
Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYFLOR PALETTONE PUR oder gleichwertig:
Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff: 
Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²
Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.

PAGE  
260112

