[image: image1.jpg]objectflor

Your Flooring Partner



POLYFSAFE APEX 55
Produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages für Leistungsverzeichnis

Sicherheits-Bodenbelag aus PVC, mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand EN 13845, formaldehydfrei, produziert mit phthalatfreien Weichmachern. Besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD- und FloorScore-Zertifizierung sowie A+-Rating-Bewertung im BRE Green Guide to Specification. REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar, produziert mit 25% hauseigenem Recyclat.
Bodenbelag in Uni-Basis-Farbton mit Akzent-Granulatchips, in richtungsfreier Dessinierung, speziell für den Einsatz in Großküchen und der Lebensmittelproduktion, wo Böden permanent Öl und Fett ausgesetzt sind. Bahnen zur vollflächigen Verklebung. 
Flächengewicht EN ISO 23997: 3600 g/m2
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43 
Gesamtdicke EN ISO 24346: 3,0 mm 
Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm 
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN EN 16165 Ann. B: R 12 / EN 13845: ESf
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch
Pendeltest zum Überprüfen der Böden auf Bodenglätte: 55+
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum ISO 846 Part C: nicht wachstumsfördernd
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN 13845: 50.000 cycles
Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529 

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.
Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYSAFE APEX 55 oder gleichwertig:
Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff: 
Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²
Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.
PAGE  
260112

