Sicherheits-Bodenbelag aus PVC, mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand EN 13845, formaldehydfrei, besonders emissionsarm gemäß FloorScore-Zertifizierung, erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union,  Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar.

Karborund-Partikel freier Bodenbelag in Uni-Basis-Farbton mit fein strukturierter Oberfläche, gemischt mit Ton-in-Ton Antirutsch-Quarzpartikeln, ausgewählte Böden mit zusätzlichen Farb-Chips, in richtungsfreier Dessinierung, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet), bietet zusätzliche Sicherheit in nässebelasteten Räumen. Bahnen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 2700 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm

Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 11 / EN 13845: ESb/ESf

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 2 dB

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch

Pendeltest zum Überprüfen der Böden auf Bodenglätte: 50+

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN 13845: 50.000 cycles

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYSAFE QUATTRO PURoder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.