[image: image1.jpg]objectflor

Your Flooring Partner



POLYFSAFE QUATTRO PUR
Produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages für Leistungsverzeichnis

Sicherheits-Bodenbelag aus PVC, mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand EN 13845, formaldehydfrei, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD- und FloorScore-Zertifizierung sowie A+-Rating-Bewertung im BRE Green Guide to Specification. Erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union,  Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar, produziert mit 25% hauseigenem Recyclat.
Karborund-Partikel freier Bodenbelag in Uni-Basis-Farbton mit fein strukturierter Oberfläche, gemischt mit Ton-in-Ton Antirutsch-Quarzpartikeln, ausgewählte Böden mit zusätzlichen Farb-Chips, in richtungsfreier Dessinierung, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet), bietet zusätzliche Sicherheit in nässebelasteten Räumen. Bahnen zur vollflächigen Verklebung. 

Flächengewicht EN ISO 23997: 2700 g/m2
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43 
Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm 
Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02: ≥ Stufe 6 
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN EN 16165 Ann. B: R 11 / EN 13845: ESb/ESf / DIN EN 16165 Ann. A: B
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum ISO 846 Part C: nicht wachstumsfördernd
Wasserdichtigkeit: Annex A
Pendeltest zum Überprüfen der Böden auf Bodenglätte: 50+
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN 13845: 50.000 cycles
Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529 

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.
Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………
Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYSAFE QUATTRO PURoder gleichwertig:
Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff: 
Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²
Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.
PAGE  
260112

