[image: image1.jpg]objectflor

Your Flooring Partner



POLYFSAFE VERONA Pure Colours PUR
Produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages für Leistungsverzeichnis

Sicherheits-Bodenbelag aus PVC, mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand EN 13845, formaldehydfrei, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, besonders emissionsarm gemäß Indoor Air Comfort GOLD- und FloorScore-Zertifizierung sowie A+-Rating-Bewertung im BRE Green Guide to Specification.  Erfüllt nachweislich die Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. Der Bodenbelag ist mit dem BES 6001 Zertifikat ausgezeichnet, das belegt, dass bei der Beschaffung des Bodenbelages nach verantwortungsvollen, nachhaltigen und ethischen Grundsätzen gehandelt wurde, 100% recyclebar.
Karborund-Partikel freier Bodenbelag in Uni-Basis-Farbton mit natürlicher, recycelter Körnung, gemischt mit Ton-in-Ton Antirutsch-Quarzpartikeln, in richtungsfreier Dessinierung, besonders pflegeleicht durch werkseitige, extra starke PUR-Polyurethanvergütung (UV-gehärtet), speziell für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an Rutschsicherheit. Bahnen zur vollflächigen Verklebung. 
Flächengewicht EN ISO 23997: 2600 g/m2
Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 23, 34, 43 
Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm 
Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm 
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht EN ISO 105-B02: ≥ Stufe 6
Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1
Rutschhemmung DIN EN 16165 Ann. B: R 10 / EN 13845: ESf
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 2 dB

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: ≤ 2 kV, antistatisch
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum ISO 846 Part C: nicht wachstumsfördernd
Pendeltest zum Überprüfen der Böden auf Bodenglätte: 45+
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN 13845: 50.000 cycles
Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529 

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung 
Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.
Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………
Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYSAFE VERONA Pure Colours PUR oder gleichwertig:
Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff: 
Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²
Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.

PAGE  
260112

