Bodenbelag aus PVC nach EN ISO 10581, homogen, formaldehydfrei, REACH-Konformität laut Verordnung der Europäischen Union, Finnische Emissionsklassifizierung M1. Bodenbelag mit IBU-Umwelt-Produktdeklaration (EPD), begutachtet nach dem EN 15804 Programm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) für die ökologische Gebäudebewertung. 100% recyclebar, produziert mit 25% hauseigenem Recyclat.

Bodenbelag mit elektrischer Ableitfähigkeit, mit glatter, matter Oberfläche, in marmorierter, richtungsorientierter Optik in feiner Mischung von hellen und dunkleren Farbtönen. Bahnen und Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Flächengewicht EN ISO 23997: 3400 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874: Klasse 34, 43

Gesamtdicke EN ISO 24346: 2,0 mm

Lieferform Bahnen nach EN ISO 24341

Lieferform Fliesen nach EN ISO 24342

Resteindruck EN ISO 24343-1: ≤ 0,1 mm

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

Rutschhemmung DIN 51130: R 9 / EN 13893: DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3: 2 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667, ISO 8302: 0,01 m2 K/W

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815: < 2 kV

Ableitwiederstand EN 1081: < 1 x 109 Ohm

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig gegen Chemikalien (in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit)

Verschleißgruppe EN ISO 10581: Bindemittelgehalt Typ II

Stuhlrolleneignung ISO 4918: ja, Typ W, EN 12529

Fußbodenheizung EN 1264-2: geeignet, max. 27˚C, für Warmwasser-Fußbodenheizung

Fachgerecht verlegen auf dem nach DIN 18365 vorbereiteten Untergrund, gemäß den Empfehlungen des Bodenbelags- sowie Klebstoffherstellers.

Das vorgegebene Farbkonzept erfordert Farbton nach NCS-Farbcode ……………….………

Benötigter Lichtreflexionsgrad (LRV) ………………………………..…. aufgrund der Forderung nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder anderer Lichtkonzepte.

Bodenbelag POLYFLOR SD oder gleichwertig:

Hersteller/Typ ........................................................................... vom Bieter einzutragen

Klebstoff:

Hersteller/Typ …………………………………………………………….………… vom Bieter einzutragen

Abrechnungseinheit: m²

Schweißschnur und Verschweißen der Belagsnähte in gesonderter Position.