Cahier des charges Polyflor Silentflor

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.de/fr

Polyflor Silentflor

Fabricant : James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Utilisation prévue : revêtement de sol résilient pour une utilisation intensive dans les projets

Caractéristiques du produit :

Revêtement  de sol design en PVC conforme à la norme EN ISO 11638,  il s'agit d'un hétérogène acoustique   avec une  sous couche en mousse intégrée 19 db .

La couche d'usure transparente et fabriquée avec des plastifiants sans phtalates, sans formaldéhyde, avec des émissions de COV très faibles et cela conforme à la certification Indoor Air Comfort GOLD et FloorScore,puis aux exigences du schéma d'évaluation

AgBB, conformité REACH selon la réglementation de l'Union Européenne.

Revêtement de sol avec déclaration environnementale du produit IBU (EPD), évalué selon le programme EN 15804 de l'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) pour l'évaluation écologique des bâtiments.

Le revêtement est certifié BES 6001, ce qui confirme que son acquisition a été réalisée selon des principes responsables, durables et éthiques, 100% recyclable, fabriqué avec 10% de matériau recyclé.

Apparences authentiques de bois, de pierre et d'effets spéciaux, particulièrement facile d'entretien grâce à un revêtement en PUR-polyuréthane très résistant (durci par UV). Rouleaux pour collage complet.

Apparences authentiques de bois, de pierre et d'effets spéciaux, particulièrement facile d'entretien grâce à un revêtement en PUR-polyuréthane très résistant (durci par UV). Rouleaux pour collage complet.

Caractéristiques :

Poids totale : 				EN ISO 23997 : 		2.550 g/m²

Exigences de Classement :			EN ISO 10874 : 		Classe 23, 34, 42

Épaisseur : 					EN ISO 24346 : 		3,7 mm

Épaisseur de la couche d'usure : 			EN ISO 24340 : 		0,65 mm

Format de livraison en rouleaux : 			EN ISO 24341 :		2 m x 20 m / 40 m²

Poinçonnement résiduelle : 			EN ISO 24343-1 : 		≤ 0,2 mm

Classement feu : 				EN 13501-1 : 		Bfl-s1

Résistance au glissement : 			DIN EN 16165 Ann B : 		R 10 / EN 13893 : DS

Amélioration au bruits contact : 			EN ISO 10140-3 : 		19 dB

Résistance à la conductibilité thermique : 		EN 12667, ISO 8302 : 		0,0525 m²K/W

Charge électrostatique à la marche : 		EN 1815 : 			≤ 2 kV, antistatique

Résistance au substance chimique 			EN ISO 26987 : 		Résistant aux produits chimiques (dépend de concentration et de la durée du contact)

Teneur en agent liant : 				EN ISO 10582 : 		Type I

Résistance aux sièges à roulettes : 			ISO 4918 : 			approprié, Type W, EN 12529

Chauffage au sol : 	EN 1264-2 : 		Convient, max. 27°C, pour chauffage au sol à eau chaude

Installation professionnelle sur un support préparé conformément à la norme DIN 18365, selon les recommandations du fabricant de revêtements de sol et de colles.

Revêtement de sol POLYFLOR SILENTFLOR ou équivalent :

100% recyclable