Bestektekst Polyflor Silentflor

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.de/nl

Polyflor Silentflor

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Producteigenschappen:

Design-Kompaktbelag uit PVC volgens EN ISO 11638, heterogeen, met geintegreerde schuimrug, een transparante slijtlaag, geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers, formaldehydevrij, bijzonder lage VOC emissies volgens Indoor Air Comfort GOLD en FloorScore certificering, voldoet aantoonbaar aan de eisen van het AgBB-beoordelingsschema, REACH-conformiteit volgens de verordening van de Europese Unie. Vloerbedekking met IBU-milieu-productverklaring (EPD), beoordeeld volgens het EN 15804-programma van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) voor ecologische gebouwbeoordeling. De vloerbedekking is gecertificeerd met het BES 6001-certificaat, dat bevestigt dat de aanschaf van de vloerbedekking volgens verantwoorde, duurzame en ethische principes is uitgevoerd, 100% recyclebaar, geproduceerd met 10% eigen gerecycled materiaal.

Authentieke hout-, steen- en effectoptieken, bijzonder onderhoudsvriendelijk door fabrieksmatig, extra sterke PUR-polyurethaan coating (UV-uitgehard). Rollen voor volledige verlijming.

Eigenschappen:

Oppervlaktegewicht 			EN ISO 23997: 	2550 g/m²

Classificatie 			EN ISO 10874: 	Klasse 23, 34, 42

Totale dikte 			EN ISO 24346: 	3,7 mm

Dikte van de slijtlaag 			EN ISO 24340: 	0,65 mm

Levervorm in rollen volgens 		EN ISO 24341	2 m x 20 m / 40 m²

Restindruk 				EN ISO 24343-1: 	≤ 0,2 mm

Brandgedrag 			EN 13501-1: 	Bfl-s1

Antislipklasse 			DIN EN 16165 Ann B: 	R 10 / EN 13893: DS

Contactgeluidsverbetering 		EN ISO 10140-3: 	19 dB

Warmteweerstand 			EN 12667, ISO 8302: 	0,0525 m²K/W

Elektrostatisch gedrag bij betreden 	EN 1815: 		≤ 2 kV, antistatisch

Chemische bestendigheid 		EN ISO 26987: 	Bestendig tegen chemische stoffen (afhankelijk van concentratie en inwerktijd)

Slijtweerstand			EN ISO 10582: 	Bindmiddelgehalte Type I

Stoelrolgeschiktheid 			ISO 4918: 		Ja, Type W, EN 12529

Vloerverwarming 			EN 1264-2: 		Geschikt, max. 27°C, voor warmwater vloerverwarming

Vakkundige installatie op een ondergrond die is voorbereid volgens DIN 18365, volgens de aanbevelingen van de vloerbedekking- en lijmfabrikant.

Vloerbedekking POLYFLOR SILENTFLOR of gelijkwaardig:

100% recyclebaar