[image: image2.png]objectflor

Your Flooring Partner

objectflor
Art und Design Belags GmbH
WankelstraRe 50

objectflor Art und Design Belags GmbH - Wankelstr. 50 - 50996 KoIn 50996 Kdln

Tel. +49(0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de
Geschéftsfiihrer: Deutschland Frankreich Belgien Niederlande
Mark Halstead HypoVereinsbank KoIn Societe Generale, Strassbourg Kredietbank Zwalm Kredietbank Breda
Stephan Wolff BLZ 370200 90 30003/02360/00020003822/60 Kto.-Nr.442 - 5900 121 - 29 Kto.-Nr.63 31 39 254
Kto.-Nr.3 760 634 IBAN: FR7630003023600002000382260 IBAN: BE26442590012129 IBAN: NL86KRED0633139254

HRB Koln 27377 IBAN: DE38370200900003760634 BIC: SOGEFRPP BIC: KREDBEBB BIC: KREDNL2X
USt-IdNr. DE 186067632 BIC: HYVEDEMM429

Ein Unternehmen der 7& . 'WZ (e

FLOORING




[image: image2.png]

[image: image1.png]objectflor

Your Flooring Partner




Bestektekst Polyflor Classic Mystique PUR
Objectflor Art en Design Belags GmbH 



Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    
Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1




Email: export@objectflor.de
3044 BC Rotterdam



Website: www.objectflor.nl
Polyflor Classic Mystique PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.
  
Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

  
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006 

  
Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

  
Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming (EN1264-2) max 27 0C



Producteigenschappen:
Samenstelling: homogene PVC vloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43 

Trappengeschikt (EN 1963) ( klasse): intensief gebruik 

Slijtweerstand (EN ISO 10581): type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918): geschikt, type W

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB 4
Warmteweerstand (EN 12667-ISO 8302): m2k/w : 0,01

Dessin: richtingsvrij, kleurenchips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  24 kleuren 

                              Tegels:  608 x 608 mm – 24 kleuren 
Totale dikte (EN-ISO 24346): 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997): 3250 gr/m2 

Slipweerstand: (DIN EN 16165 Ann. B - EN13893): R9 -  DS  

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): bevordert groei niet
REACH: conform

100% recyclebaar 

Bestaat uit tenminste 25% gerecycled materiaal

TVOC na 28 dagen 
≤ 10 ug/m³

VOC emissies:
 Indoor Air Comfort Gold
Eurofins certified product


      
 Floorscore


Certified

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren 
Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd. 

                       De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.

LVR

1520

10





1220

11
1190

12
1380

13
1260

14
1150

22
1530

25
1330

28
1160

28
1210

32
1550

36
1580

36
1320

37
1570

38
1410

46
1200

47

1400

50
1460

55
1370

55

1140

58
1590

58

1430

62
1560

64
1540

66
