Bestektekst Expona Commercial

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Expona Commercial

Product van: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: heterogene  PVC vloerbedekking, in diverse dessins, in tegels en planken, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 23 - 33 - 42

Slijtweerstand (EN ISO 10582) : type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm):  0,05

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB  2

Warmteweerstand (EN 12667 ISO 8302) : m2k/w : 0,02

Dessin: diverse-w.o. al-overs, hout, steen, marmer en mozaïek dessins

Leveringsvorm ( EN ISO 24342) : Planken  en Tegels in de maten:

- 101,6 x 914,4 mm en 152,4 x 914,4 mm en 304,8 x 914,4 mm en 457,2 x 914,4 mm

- 152,4 x 1219,2 mm en 184,2 x 1219,2 mm en 203,2 x 1219,2 mm

- 184,2 x 1524,0 mm en 203,2 x 1524,0 mm en 609,6 x 609,6 mm

Formaatmix Recycled Wood  Planken decors: 4067 en 4068

- per  maat  12 stuks  -  76,2 x 914,4 mm en 101,6 x 914,4 mm en 152,4 x 914,4 mm is totaal 3,62 m2

Formaatmix : Tegels decors : 5059 en 5104

- per maat 12 stuks -  304,8 x 304,8  en 152,4 x 609,6 mm en 6 stuks - 304,8 x 609,6 mm is totaal 3,34 m2

Aantal kleuren : 80 en 19 verschillende oppervlakte structuren

Totale dikte (EN-ISO 24346): 2,5 mm

Dikte van de toplaag ( EN ISO 24340): 0,55 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 4290 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130-EN13893) : R 10  DS

Ftalaat vrij

100% recyclebaar

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

AgBB VOC  test :  		zeer emissiearm

Enviromental rating ENP415	A+BRE

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Dessinssets:

Auburn   :    1907 - 4008 - 4016 - 4023 – 4066 - 4086 - 4089 – 4091 - 5098

Blond     :    1902 – 4017 – 4022 – 4031 – 4057 – 4085 – 4099 – 4111

Contrast :   4032 – 4033 – 4067 – 4068 -5045 -5046 -5093 – 5094 – 5095 – 5105 - 5106

Dusky     :    4019 – 4030 – 4036 – 4064 - 4072 - 4079 – 4087 – 4088 – 4102 – 4109 – 4112

Eroded   :    4069 – 4071 – 4103 – 4106 – 4107 – 5065 – 5096 – 5097

Light       :    4020 – 4021 – 4034 – 4037 – 4058  - 4078 – 4098 – 4101 – 5066 – 5099

Metro     :    4035 – 4083 – 4104 – 5056 – 5057 – 5068 – 5069 – 5077 – 5101 – 5102

Style       :    4063 – 4081 – 4082 – 4104 – 4108 – 5055 – 5059 – 5064 -5067 -5079 -5104