Bestektekst Expona Flow

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Expona Flow

Fabrikant: Polyflor-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: heterogene  PVC vloerbedekking, in diverse dessins, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 23 - 34 - 43

Slijtweerstand (EN ISO 10582) : type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 6  methode A

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB  tot 8

Warmteweerstand (EN 12667 ISO 8302) : m2k/w : 0,02

Dessin: diverse-w.o. effen, hout, steen, met chips ingestrooide vloerbedekking

Leveringsvorm ( EN ISO 24341)  Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  50 kleuren

Totale dikte (EN-ISO 24346): 2,0 mm

Dikte van de toplaag ( EN ISO 24340): 0,7 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 2660 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130-EN13893) : R 10  DS

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): goed

Ftalaat vrij

100% recyclebaar

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

AgBB VOC test : 		zeer emissiearm

Enviromental rating ENP 415	A+ BRE

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Dessins.

Houtdessins.

Kleurnrs. – 9820 - 9821 – 9822 – 9823 – 9824 – 9825 – 9826 – 9827 – 9828 – 9829 – 9830 – 9831

9832 – 9833 – 9834 – 9835 – 9836 – 9837 – 9838 - 9839

Ornamental.

Kleurnrs. –  9861 – 9862

Industrial Concrete.

Kleurnrs. –  9859 – 9860

Concrete.

Kleurnrs. – 9855 – 9856 – 9857 – 9858

Infinity.

Kleurnrs. – 9863 – 9864 – 9865 – 9866 -9867 – 9868 – 9869

Cosmos.

Kleurnrs. – 9840 – 9841 – 9842 – 9843 – 9844 – 9845 – 9846 – 9847 – 9848 – 9849 – 9850 – 9851

9852 – 9853 - 9854