Bestektekst Expona Simplay

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Expona Simplay

Product van: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige los te leggen vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Elektrostatische  geleiding ( EN 1081) Ohm : ca. 1011

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: heterogene  losleg  PVC vloerbedekking, in diverse dessins, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”.

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 23 - 34 - 43

Slijtweerstand (EN ISO 10582) : type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,05

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB  9

Warmteweerstand (EN 12667 ISO 8302) : m2k/w : 0,02

Maatvastheid ( EN ISO 23999) : ˂ 0,1 %

Dessin: diverse-w.o. effen, hout en steen structuren en dessins in 40 kleuren

Leveringsvorm ( EN ISO 24341)

- Planken:  177,8 x 1219,2 verpakking per 10 stuks = 2,17 m2:

- 185,0 x 1505,0 verpakking per   8 stuks = 2,23 m2

- Tegels  :   304,8 x 609,6  verpakking per 10 stuks = 1,86 m2

600,0 x 600,0  verpakking per  6 stuks = 2,16 m2

914,4 x 914,4  verpakking per   4 stuks = 3,34 m2

Totale dikte (EN-ISO 24346): 5,0 mm

Dikte van de toplaag ( EN ISO 24340): 0,7 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 8000 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130-EN13893) : R 10  DS

Ftalaat vrij

100% recyclebaar

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

Floorscore			Certified

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Dessinsets

Berry   : - 2509 – 2510 – 2566 – 2568 – 2573 – 2574 – 2579 – 2581 – 2582 – 2585 – 2589

Coffee : - 2501 – 2503 – 2504 – 2505 – 2507 – 2511 – 2518 – 2519 – 2520 – 2521 – 2570

2571 – 2572 – 2575 – 2578 – 2580

Pepper : -2506 – 2512 – 2513 – 2514 – 2567 – 2569 – 2576 – 2577 – 2583 – 2584 – 2586 – 2587 - 2588

+