Bestektekst Expona Simplay Tapijtstroken

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Expona Simplay  Tapijtstroken

Product van: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik:  los te leggen textiele vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( ISO 6356) (KV)  ˂ 2

Elektrostatische  geleiding ( ISO 10965) Ohm : ˂ 109

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: los te leggen, gemêleerd velours tapijt stroken van 100% “solution dyed “ Polyamide Econyl garens. Vuilafstotend behandeld.

Gebruiksklasse (EN 1307):  33

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 5

Bestand tegen stoelwielen (EN 985) : ja

Warmteweerstand ( ISO 8302) : m2k/w : ca. 0,07

Dimensiestabiliteit ( EN 986) : ≤ 0,2 %

Loopgeluiddemping ( ISO 717-2) :  ca.24 dB

Poolgewicht ( ISO 8543) gr/m2 : 1160

Aantal noppen ( ISO 1763)  per m2 : 178.000

Poolhoogte ( EN 1307) : 5,5 mm

Totale dikte ( ISO 1765) : 8,5 mm

Rug ( EN 1307) : bitumen

Aantal kleuren : 6

Leveringsvorm ( EN 1307)

- Planken:  177,8 x 1219,2 verpakking per 10 stuks = 2,17 m2:

Gewicht (ISO 8543)  gr/m2 :  5080 gr/m2  +/- 15%

Stroefheidsklasse: ( EN13893) : DS

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren	Black flor		2590

Charcoal Flor	2591

Grey Flor		2592

Ocean Flor		2593

Caramel Flor	2594

Brown Flor		2595

+