Bestektekst Expona Simplay Schoonloop tapijtstroken

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Expona Simplay  Schoonloop tapijtstroken

Product van: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik:  los te leggen textiele vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( ISO 6356) (KV)  ˂ 2

Elektrostatische  geleiding ( ISO 10965) Ohm : ˂ 109

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling:  de extreem robuuste schoonloop stroken zijn los te leggen. Het velours tapijt is gemêleerd en van 100%  Polyamide garens. Het neemt vocht en vuil op en is vuilafstotend behandeld.

Gebruiksklasse (EN 1307):  32

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 5

Geschikt voor trappen 9 EN 1307) : ja, met trapneus profiel

Warmteweerstand ( ISO 8302) : m2k/w : ca. 0,109

Dimensiestabiliteit ( EN 986) : ≤ 0,2 %

Loopgeluiddemping ( ISO 717-2) :  ca.25 dB

Poolgewicht ( ISO 8543) gr/m2 : 1200

Aantal noppen ( ISO 1763)  per m2 : 132.000

Poolhoogte ( EN 1307) : 6,2 mm

Totale dikte ( ISO 1765) : 9,0 mm  +/- 10%

Rug ( EN 1307) : bitumen

Aantal kleuren : 4

Leveringsvorm ( EN 1307)

- Planken:  177,8 x 1219,2 verpakking per 10 stuks = 2,17 m2:

Gewicht (ISO 8543)  gr/m2 :  4280 gr/m2  +/- 10%

Stroefheidsklasse: ( EN13893) : DS

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat

Kleuren :	Ruby Zone		2596

Grey Zone		2597

Tundra Zone	2598

Black Zone		2599