Bestektekst Polyflor Mystique PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polyflor Mystique PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming (EN1264-2) max 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: homogene PVC vloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Trappengeschikt (EN 1963) ( klasse): intensief gebruik

Slijtweerstand (EN ISO 10581): type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918): geschikt, type W

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB 4

Warmteweerstand (EN 12667-ISO 8302): m2k/w : 0,01

Dessin: richtingsvrij, kleurenchips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  24 kleuren

Tegels:  608 x 608 mm – 24 kleuren

Totale dikte (EN-ISO 24346): 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997): 3250 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130-EN13893): R9 -  DS

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): goed

REACH: conform

100% recyclebaar

Bestaat uit tenminste 25% gerecycled materiaal

TVOC na 28 dagen 	≤ 10 ug/m³

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

Floorscore			Certified

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

1520		10

1220		11

1190		12

1380		13

1260		14

1150		22

1530		25

1330		28

1160		28

1210		32

1550		36

1580		36

1320		37

1570		38

1410		46

1200		47

1400		50

1460		55

1370		55

1140		58

1590		58

1430		62

1560		64

1540		66