Bestektekst Polyflor Palettone

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polyflor Palettone PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN 1815) (KV)  ≤ 2

Elektrische weerstand, verticaal (R) (EN 1081) (Ohm): elektrostatisch dissipatief, ≤109

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2): max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: homogene PVC vloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 34  - 43

Trappengeschikt (EN 1963) ( klasse): intensief gebruik

Slijtweerstand (EN ISO 10581): type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918) : geschikt, type W

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN ISO 10140-3): dB 5

Clean rooms: (ISO 14644-1):   klasse 4

Decontaminatie: (ISO8690): excellent

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): goed

Dessin: richtingsvrij, kleurenchips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  50 kleuren

Tegels:  608 x 608 mm – 12 kleuren standaard af magazijn, alle andere kleuren op aanvraag

Totale dikte (EN ISO 24346): 2,0 mm

Gewicht: (EN ISO 23997) : 2800 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130 EN13893): R10

REACH: conform

100% recyclebaar

Bestaat uit tenminste 25% gerecycled materiaal

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

Floorscore			Certified

Finish M1 Classification	 Pass

TVOC 			˂10 mg/m3 na 28 dagen

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleur		Nr.	LVR

Petrol		8614	9

Deep Space	8609	10

Regency Room	8629	10

Heritage Hall	8634	10

Fresly Ground	8624	12

Sapphire Star	8649	14

Festival Field	8619	16

Seared Bister	8638	17

English Garden	8618	17

Dried Tarragon	8644	17

Pencil Lead	8608	18

Cayenne Heat	8633	18

Caramel Kick	8632	20

Quarrystone	8639	23

Faded Denim	8613	28

Fired Ochre	8642	29

China Clay		8623	31

Garden Sage	8643	32

Wild Portabella	8647	33

Lunar Landscape	8637	34

Potters Wheel	8628	35

Sunshine Meadow	8617	38

Dove Tail		8607	38

Pecan Crunch	8646	39

Crisp Apple	8653	40

Heather Honey	8631	41

Aqua Pura		8651	41

Sugar Candy	8627	42

Cool Blende	8636	43

Superior Sky	8648	43

Pennyroyal Mint	8652	45

Sahara Storm	8645	48

Buttered Corn	8656	48

New Dawn		8630	49

Foundation	8622	49

Earthenware	8641	49

Frosted Glass	8606	53

Lilly Petal		8626	53

Painter’s Dream	8612	54

Natural Cotton	8621	58

Hay Grain		8655	59

Orchard Walk	8616	60

Primed Canvas	8654	60

Linen Air		8635	62

Weekend Sky	8611	64

Blossom Air	8625	67

Urban Air		8605	68

Harvest Air	8620	69

Woodland Air	8615	70

Morning Air	8610	75