Bestektekst Polyflor Pearlazzo PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polyflor Pearlazzo PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming: max. 27 0C

Producteigenschappen

Samenstelling: homogene PVC vloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Trappengeschikt (EN 1963) ( klasse): intensief gebruik

Slijtweerstand (EN ISO 10581): type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918): geschikt, type W

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN ISO 10140-3): dB 4

Warmteweerstand (EN 12667-ISO 8302): m2k/w : 0,01

Dessin: richtingsvrij, kleurenchips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  24 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346): 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997): 2950 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130 EN13893): R9 - DS

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): goed

REACH: conform

100% recyclebaar

Bestaat uit tenminste 25% gerecycled materiaal

TVOC na 28 dagen 	≤ 10 ug/m³

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

Floorscore			Certified

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

9705		10

9725		12

9720		13

9722		14

9707		21

9717		24

9711		26

9715		30

9724		31

9713		32

9718		34

9723		39

9708		40

9709		43

9710		43

9704		43

9706		45

9712		47

9721		48

9719		51

9716		51

9702		55

9701		56

9703		64