Bestektekst Polyflor Bloc PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polyflor Bloc PUR

Fabrikant: Polyflor-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: heterogene  PVC vloerbedekking, in actuele uni kleuren, met een volledig gepigmenteerde homogene PVC toplaag van pure kleur en met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN-ISO 108874): 23 - 34 - 43

Slijtweerstand (EN ISO 10582) : type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN-ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN-ISO 10140-3): dB  4

Warmteweerstand (EN 12667 ISO 8302) : m2k/w : 0,02

Dessin: actuele uni kleuren.

Leveringsvorm ( EN ISO 24341)  Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  16  kleuren

Totale dikte (EN-ISO 24346): 2,0 mm

Dikte van de toplaag ( EN ISO 24340): 0,7 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 2660 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130-EN13893) : R 10  DS

Ftalaat vrij

100% recyclebaar

Bestaat uit tenminste 10% gerecycled materiaal

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold		Eurofins certified product

Floorscore				Certified

Enviromental rating ENP 415		A+BRE

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren : Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

Kleur.		     Nr.

Loft White		9931

Rock Salt		9932

Studio Grey	9933

Urban Chic	9934

Classic Black	9935

Cool Breeze	9936

Nordic Sky		9937

Marine Blue	9939

Lime Crush	9940

Woodland Green	9941

Soft Moss		9942

Caramel Blush	9944

Clay Deep		9946

Lemon Punch	9947

Red Bacon		9948

Lilac Essence	9949