[image: image2.png]objectflor

Your Flooring Partner

objectflor
Art und Design Belags GmbH
WankelstraRe 50

objectflor Art und Design Belags GmbH - Wankelstr. 50 - 50996 KoIn 50996 Kdln

Tel. +49(0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de
Geschéftsfiihrer: Deutschland Frankreich Belgien Niederlande
Mark Halstead HypoVereinsbank KoIn Societe Generale, Strassbourg Kredietbank Zwalm Kredietbank Breda
Stephan Wolff BLZ 370200 90 30003/02360/00020003822/60 Kto.-Nr.442 - 5900 121 - 29 Kto.-Nr.63 31 39 254
Kto.-Nr.3 760 634 IBAN: FR7630003023600002000382260 IBAN: BE26442590012129 IBAN: NL86KRED0633139254

HRB Koln 27377 IBAN: DE38370200900003760634 BIC: SOGEFRPP BIC: KREDBEBB BIC: KREDNL2X
USt-IdNr. DE 186067632 BIC: HYVEDEMM429

Ein Unternehmen der 7& . 'WZ (e

FLOORING




[image: image2.png]

[image: image1.png]objectflor

Your Flooring Partner




Bestektekst Polysafe Apex
Objectflor Art en Design Belags GmbH 



Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    
Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1




Email: export@objectflor.de
3044 BC Rotterdam



Website: www.objectflor.nl
Polysafe Apex
Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.
Beoogt gebruik: PVC veiligheidsvloer met verhoogde slipvastheid met donkere antislip deeltjes. Vloerbedekking voor intensief projectgebruik

  
Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041
  
Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

  
Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ≤ 2

                  
Geschikt voor vloerverwarming: max. 27 0C
Producteigenschappen
Samenstelling: PVC veiligheidsvloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid. Uitermate geschikt voor vloeren in grootkeukens en levensmiddelen industrie. Beschermt de vloer, zelfs bij permanente blootstelling aan olie en vet.
Gebruiksklasse (EN ISO 108874) : 23 - 34  - 43 

Slijtweerstand (EN 13845) : 50.000 cycles
Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918) : geschikt, type W
Kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) : ≥ 6
Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm) :  ≤ 0,1

Slipweerstand: (DIN 51130 EN 13845) : R12 -  ESF
Slingermethode - om de gladheid van de vloer te meten : 45+
                 
Dessin: richtingsvrij, chips, vloerbedekking met ingestrooide slipvaste granulaten
Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  6 kleuren             

Totale dikte (EN ISO 24346) : 2,5 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 3150  gr/m2 

100% recyclebaar 

Bestaat ten dele uit gerecycled materiaal

VOC emissies:
 AgBB VOC test


zeer emissiearm


 Enviromental rating ENP 472

A+BRE
Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren 

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.
De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.

LVR

8640

6,1

4206

12,8

4610

15,1

4670

17,8

4600

22,6

4350

24

