Bestektekst Polysafe Quattro PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polysafe Quattro PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: PVC veiligheidsvloer met verhoogde slipvastheid en met antislip chips ingestrooid. Vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ≤ 2

Geschikt voor vloerverwarming: max. 27 0C

Producteigenschappen

Samenstelling: PVC veiligheidsvloerbedekking, richtingsvrij, antislip chips ingestrooid, uitermate geschikt voor vloeren in natte ruimtes, ook waar zeepresten een extra gevaar vormen voor uitglijden. Met extra sterke PUR coating, gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Slijtweerstand (EN 13845) : 50.000 cycles

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm) :  ≤ 0,1

Slipweerstand: (DIN 51130 EN 13845) : R11 -  ESb/ESf

Slingermethode - om de gladheid van de vloer te meten : 50+

Dessin: richtingsvrij, kleuren- en anti-slip chips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  12 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346) : 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 2700  gr/m2

100% recyclebaar

Bestaat ten dele uit gerecycled materiaal

VOC emissies:	 AgBB VOC test			zeer emissiearm

Generic enviromental rating 		A+BRE

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

5765		10,3

5771		11,6

5762		24,3

5764		26

5773		26

5770		30,9

5767		45,9

5768		46

5761		46,8

5763		49,3

5766		60,2

5772		64,1