Bestektekst Polysafe Standard PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polysafe Standard PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: PVC veiligheidsvloer met verhoogde slipvastheid met donkere antislip deeltjes. Vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ≤ 2

Geschikt voor vloerverwarming: max. 27 0C

Producteigenschappen

Samenstelling: PVC veiligheidsvloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Slijtweerstand (EN 13845) : 50.000 cycles

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm) :  ≤ 0,1

Slipweerstand: (DIN 51130 EN 13845) : R10 -  ESF

Slingermethode - om de gladheid van de vloer te meten : 36+

Dessin: richtingsvrij, kleurenchips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  16 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346) : 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 2430  gr/m2

100% recyclebaar

Bestaat ten dele uit gerecycled materiaal

VOC emissies:	Generic enviromental rating 		A+BRE

AgBB VOC test			zeer emissiearm

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

4150		6,3

4490		9,8

4040		12,1

4060		13,9

4560		15,3

4120		17,8

4580		22,8

4090		23,6

4130		25,2

4020		26,7

4110		27,1

4030		27,3

4570		34,9

4540		36,9

4520		38,8

4140		38,9