Bestektekst Polysafe Verona PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polysafe Verona PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: PVC veiligheidsvloer met verhoogde slipvastheid me antislip chips ingestrooid. Vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming: max. 27 0C

Producteigenschappen

Samenstelling: PVC veiligheidsvloerbedekking, richtingsvrij, antislip chips ingestrooid, geschikt voor vloeren waar slipvastheid vereist is. Met extra sterke PUR coating, gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Slijtweerstand (EN 13845) : 50.000 cycles

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm) :  ≤ 0,1

Slipweerstand: (DIN 51130 EN 13845) : R10 -  ESF

Slingermethode - om de gladheid van de vloer te meten : 36+

Dessin: richtingsvrij, kleuren- en anti-slip chips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  18 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346) : 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 2600  gr/m2

100% recyclebaar

Bestaat ten dele uit gerecycled materiaal

VOC emissies:	Generic enviromental rating 		A+BRE

AgBB VOC test			zeer emissiearm

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

5236		7

5234		12

5238		12

5239		12

5232		14

5233		21

5226		25

5228		29

5229		31

5224		33

5222		43

5223		43

5231		43

5227		44

5225		47

5235		50

5241		54

5221		63