Bestektekst Polysafe Wood FX PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polysafe Wood FX PUR

Fabrikant: Polyflor-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: PVC veiligheidsvloer met houtdecors en duurzame slipvastheid. Vloerbedekking voor

projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN-1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming: max. 27 0C

Producteigenschappen

Samenstelling: PVC veiligheidsvloerbedekking, duurzaam slipvast op basis van deeltjes met richting georiënteerde houtoptiek. Met extra sterke PUR coating, gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Slijtweerstand (EN 13845) : 50.000 cycles

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918) : geschikt, type W

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN ISO 105-B02) : ≥ 6

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm) :  ≤ 0,1

Slipweerstand: (DIN 51130 EN 13845) : R10 -  ESf

Slingermethode - om de gladheid van de vloer te meten : 36+

Dessin: richtingsgeoriënteerde houtdessins,  antislip chips ingestrooid.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  12 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346) : 2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997) : 2780  gr/m2

100% recyclebaar

Bestaat ten dele uit gerecycled materiaal

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold		Eurofins certified product

Generic enviromental rating 		A+BRE

AgBB VOC test			zeer emissiearm

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren .

De lichtreflectiegraad (LRV) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LRV

3371		7,3

3373		8,8

3376		21,9

3357		22,9

3347		23,3

3337		25,8

3107		28,6

3375		30,2

3372		31,4

3297		35,2

3374		36,9

3387		37,2