Bestektekst Polyflor Prestige PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polyflor Prestige PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN 1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming: max 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: homogene PVC vloerbedekking, richtingsvrij, chips ingestrooid, met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Trappengeschikt (EN 1963) ( klasse): intensief gebruik

Slijtweerstand (EN ISO 10581): type 1

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529 ISO 4918): geschikt, type W

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN ISO 10140-3): dB 4

Warmteweerstand (EN 12667-ISO 8302): m2k/w : 0,01

Dessin: richtingsvrij, kleurenchips ingestrooid

Leveringsvorm:   Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  16 kleuren

Tegels:   608 x 608 mm – 16 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346):  2,0 mm

Gewicht ( EN ISO 23997) : 2950 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130 EN13893) : R9 - DS

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): goed

REACH: conform

100% recyclebaar

Bestaat uit tenminste 25% gerecycled materiaal

TVOC na 28 dagen 	≤ 10 ug/m³

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

Floorscore			Certified

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

1940		9

1900		23

1960		25

1840		30

1830		32

1800		39

1930		41

1870		44

1880		48

1860		49

1850		51

1920		52

1950		57

1890		59

1910		59

1600		59