Bestektekst Polyflor Primus 2000 PUR

Objectflor Art en Design Belags GmbH

Showroom Benelux |Van Nelle Fabriek                    	Tel: 088-4440131

Van Nelleweg 1					Email: export@objectflor.de

3044 BC Rotterdam				Website: www.objectflor.nl

Polyflor Primus 2000 PUR

Fabrikant: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: veerkrachtige vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041:2004 / C1:2006

Brandklasse: (EN 13501-1): Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag: ( EN 1815) (KV)  ˂ 2

Geschikt voor vloerverwarming (EN 1264-2): max 27 0C

Producteigenschappen:

Samenstelling: homogene PVC vloerbedekking, richtingsgeoriënteerd, ton-sur-ton gemarmerd met extra sterke PUR coating. Gedurende de gehele levensduur “polish free”

Gebruiksklasse (EN ISO 108874): 23 - 34  - 43

Trappengeschikt (EN 1963) ( klasse): intensief gebruik

Slijtweerstand (EN ISO 10581): type II

Rolweerstand bureaustoelen (EN 12529-ISO 4918): geschikt, type W

Restindruk na statische belasting (EN ISO 24343-1) (mm):  ≤ 0,1

Contact geluidisolatiewaarde (EN ISO 10140-3): dB 4

Warmteweerstand (EN 12667-ISO 8302): m2k/w : 0,01

Dessin: richtingsgeoriënteerd, ton-sur-ton gemarmerd.

Leveringsvorm: Banen: lengte 2 m x 20 m / 40 m2  -  18 kleuren

Tegels:  608 x 608 mm – 18 kleuren

Totale dikte (EN ISO 24346):  2,0 mm

Gewicht (EN ISO 23997): 3550 gr/m2

Slipweerstand: (DIN51130 EN13893): R9 - DS

Bacteriologisch en schimmelwerend: (ISO 846 Part C): goed

REACH: conform

100% recyclebaar

Bestaat uit tenminste 25% gerecycled materiaal

TVOC na 28 dagen 	≤ 10 ug/m³

VOC emissies:	 Indoor Air Comfort Gold	Eurofins certified product

Floorscore			Certified

Lijm voor vloerbedekking, oplosmiddelvrij

Type: PVC dispersielijm

Oplosmiddelvrij

Toebehoren: bijpassende plinten, holle plinten en lasdraad

-Egalisatiemiddel;

-vochtscherm/voorstrijkmiddel

Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat.

Kleuren

Alle kleuren zijn op basis van het NCS-kleursysteem aangepast en vastgelegd.

De lichtreflectiegraad (LVR) als internationaal geldige waarde meet de hoeveelheid zichtbaar

licht die door een oppervlak wordt gereflecteerd.

Kleurnr.		LVR

8150		12

8550		21

8000		23

8750		24

8350		27

8380		29

8230		29

8050		35

8950		37

8850		39,2

8490		41

8450		42

8700		45

8500		47

8650		51

8900		52

8300		54

8800		60